На правах рукописи

Мельник Елена Александровна

Полимеризация соединений кремния и олова(IV)

в реакциях с пероксидом водорода

02.00.01 – неорганическая химия

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата химических наук

Москва – 2009

Работа выполнена в Учреждении Российской Академии Наук

Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН

Научный руководитель: 		кандидат химических наук

Приходченко Петр Валерьевич

Официальные оппоненты: 		доктор химических наук

Горбунова Юлия Германовна

доктор химических наук

Крутько Дмитрий Петрович

Ведущая организация: 		Международный томографический центр 		СО РАН

Защита состоится 16 декабря 2009 года в 1100 на заседании диссертационного совета Д 002.021.01. в Институте общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН по адресу: 119991, Москва, ГСП-1, Ленинский проспект, 31.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ИОНХ РАН им. Н.С. Курнакова РАН по адресу: Москва, Ленинский проспект, 31.

Автореферат разослан 13 ноября 2009 года.

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 002.021.01.

кандидат химических наук 						Генералова Н.Б.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Пероксид водорода – эффективный, селективный, экологически безопасный окислитель. Этими свойствами обусловлено широкое применение и постоянно возрастающие объемы производства как самого пероксида водорода, так и его твердых носителей. В технологических процессах с участием пероксида водорода важную роль играют соединения непереходных элементов. Так, станнаты, силикаты и фосфаты используются для стабилизации пероксида водорода в твердых и жидких системах. Растворы системы силикат натрия – пероксид водорода – вода в настоящее время применяются в крупнотоннажном производстве перкарбоната натрия, а также в качестве отбеливающей композиции в целлюлозно-бумажной и текстильной промышленности.

Следует отметить, что водно-пероксидные системы соединений кремния и олова(IV) исследованы недостаточно. Например, имеющиеся в литературе сведения о взаимодействии силиката натрия и пероксида водорода весьма противоречивы. Некоторые опубликованные результаты указывают на то, что при добавлении пероксида водорода к водному раствору метасиликата натрия происходит полимеризация последнего с образованием пероксидсодержащего геля. Однако в других исследованиях этой системы авторы делают вывод о том, что пероксосиликат не образуется. Ранее в секторе окислителей ИОНХ РАН при изучении взаимодействия гидроксостанната с пероксидом водорода было обнаружено, что при низких концентрациях пероксида водорода (<30%) в спектре ЯМР 119Sn наблюдается широкая линия, которая была отнесена к олигомерным пероксомостиковым формам олова(IV). Вместе с тем, подробно процесс полимеризации соединений олова(IV) с участием пероксида водорода не исследовался, в частности, не были выделены и охарактеризованы пероксидсодержащие олигомеры олова(IV). Реакции соединений олова(IV) с пероксидом водорода в кислых средах до настоящего времени не изучались.

Таким образом, представляется актуальным исследовать полимеризацию соединений кремния и олова(IV) в реакциях с пероксидом водорода в широком диапазоне концентраций пероксида водорода и при различных рН, а также выделить и охарактеризовать продукты данных реакций. Необходимы достоверные данные о составе и строении растворов и твердых фаз водно-пероксидных систем соединений кремния и олова(IV), полученные современными физическими методами (ЯМР, рентгенофотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) и др.). Это позволит оптимально использовать возможности рассматриваемых систем в существующих технологических схемах, а также учитывать реакции, протекающие в водных растворах пероксида водорода, стабилизированных соединениями кремния и олова(IV), при использовании таких растворов в качестве реагента.

Цель и задачи работы. Цель исследования заключается в изучении полимеризации соединений кремния и олова(IV) в реакциях с пероксидом водорода.

В соответствии с поставленной целью работы были сформулированы следующие задачи:

1. Исследовать взаимодействие пероксида водорода с гидроксостаннат-ионом в области низких значений концентраций пероксида водорода (<30%) методом ЯМР 119Sn.

2. Определить условия образования олигомерных форм олова(IV) в растворе, синтезировать стабильные наночастицы пероксостанната, содержащие активный кислород, и охарактеризовать их строение современными методами.

3. Исследовать взаимодействие метасиликата натрия, тетраэтоксисилана, тетрахлорсилана с пероксидом водорода различной концентрации. Определить условия получения пероксосоединений кремния с высоким содержанием активного кислорода, исследовать их строение. Изучить возможность полимеризации соединений кремния в реакциях с пероксидом водорода в отсутсвие воды.

4. Изучить влияние рН на активность пероксида водорода в реакциях с соединениями кремния и олова(IV).

Научная новизна. Впервые проведено комплексное исследование процессов полимеризации соединений кремния и олова(IV) в реакциях с пероксидом водорода. Методом ЯМР 119Sn установлено, что в водно-пероксидных растворах гидроксостанната при концентрации пероксида водорода <30% замещение координированных с атомом олова(IV) гидроксогрупп гидропероксогруппами сопровождается олигомеризацией станнат-ионов. Рассмотрены варианты полимеризации олова(IV) с образованием как пероксо-/гидропероксо-, так и гидроксомостиковых структур.

Впервые получены стабильные пероксидсодержащие наночастицы с высоким содержанием активного кислорода (содержание пероксогрупп в наночастицах пероксостанната достигает 30%). Разработаны подходы к регулированию морфологии и состава наночастиц пероксостанната. Предположено, что пероксид в составе олигомерного пероксостанната находится преимущественно в виде концевых гидропероксогрупп.

Впервые проведено системное исследование реакций метасиликата натрия, тетрахлорсилана и тетраалкоксисиланов с пероксидом водорода при различных условиях (концентрация пероксида водорода, рН, катализатор). Обнаружена полимеризация соединений кремния в реакциях с пероксидом водорода в безводной среде. Впервые показано, что образование пероксокомплексов олова(IV) и кремния в водных и спиртовых системах не характерно для кислых сред.

Практическая значимость работы. Результаты работы могут быть использованы для оптимизации производств с участием системы метасиликат натрия – пероксид водорода, например, в производстве перкарбоната натрия гранулированного силикатом натрия. Методические подходы, использованные в данной работе при изучении равновесий в водно-пероксидных системах олова(IV) и кремния, могут быть применены для исследования водно-пероксидных систем других элементов. Пероксидсодержащие наночастицы на основе пероксосоединений олова и кремния могут применяться в качестве источников пероксида водорода и других форм активного кислорода. Наночастицы пероксостанната перспективны в качестве окислителей в органическом синтезе вследствие высокой стабильности, возможности диспергировать их по всему объему реакционной системы и регулировать (с помощью температуры и растворителя) выделение пероксида водорода или разложение с образованием активного кислорода.

# На защиту выносятся:

- Результаты изучения реакции гидроксостаннат-иона с пероксидом водорода низких концентраций (<30%) методом ЯМР 119Sn.

- Морфология, состав и строение наночастиц пероксостанната калия по данным сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии (СЭM и ПЭМ), MAS 119Sn ЯМР, рентгенофотоэлектронной, колебательной спектроскопии, термогравиметрии и химического анализа.

- Результаты изучения взаимодействия тетрахлорида олова с пероксидом водорода.

- Результаты исследования взаимодействия метасиликата натрия, тетраалкокси- и тетрахлорсиланов с пероксидом водорода при различных условиях (концентрация пероксида водорода, растворитель, катализатор), состав и строение продуктов данных реакций.

Апробация работы. Результаты работы докладывались на VIII международном семинаре по магнитному резонансу (спектроскопия, томография и экология) (Ростов-на-Дону, 11 – 16 сентября, 2006), Electron Microscopy and Multiscale Materials Modelling, (Moscow, September 3 − 7, 2007), XXIII Международной Чугаевской конференции по координационной химии (Одесса, 4 − 7 сентября, 2007), ХVIII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии. (Москва, 23 − 28 сентября, 2007), Sol-Gel Approaches to Materials for Pollution Control, Water Purification and Soil Remediation. (Kiev, Ukraine, October 25 – 27, 2007), VII ежегодной молодежной конференции ИБХФ РАН – ВУЗы «Биохимическая физика» (Москва, 12 – 14 ноября, 2007), ХVII Украинской конференции по неорганической химии (Львов 15 – 19 сентября, 2008), XXIV Международной Чугаевской конференции по координационной химии (Санкт-Петербург, 15 – 19 июня, 2009), VI Всероссийской конференции по химии полиядерных соединений и кластеров (Казань, 13 – 18 сентября 2009). Работа отмечена второй премией на конкурсе научных работ ИОНХ им. Н.С. Курнакова РАН 2008 года, а также поддержана РФФИ (гранты №№ 05-03-32432, 08-03-00537, 09-03-92476).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 работ, из них 3 в журналах, рекомендуемых ВАК РФ к опубликованию для защиты кандидатских и докторских диссертаций.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, литературного обзора, экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов и библиографии. Работа изложена на 105 страницах и содержит 8 таблиц, 43 рисунка. Список цитируемой литературы включает 200 наименований.

Личный вклад соискателя. Диссертантом выволнен весь объем экспериментальной работы по исследованию условий образования и синтезу полимерных пероксосоединений кремния и олова(IV), определению их химического состава, получению и подготовке образцов для спектральных исследований; проведены обработка и анализ полученных результатов.

Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы, выбор объектов и цели исследования.

В литературном обзоре обсуждаются известные к настоящему времени сведения о способах получения, строении, свойствах и методах исследования соединений, содержащих в своем составе сольватированные молекулы пероксида водорода, пероксо- и гидропероксогруппы, координированные с атомами непереходных элементов. Также в этой главе рассматриваются известные к настоящему времени сведения о равновесиях в системах водно-пероксидных растворов соединений непереходных элементов.

В экспериментальной части приведены методики получения высоко-концентрированного пероксида водорода, синтеза наночастиц пероксостанната калия, пероксосоединений кремния и характеристики использованных реагентов. Приводятся результаты химического анализа для всех синтезированных соединений.

Концентрированный пероксид водорода получали из 50% пероксида водорода многократной перегонкой в вакууме. Частицы пероксоолигомеров олова были получены растворением гексагидроксостанната в 18%-ном растворе пероксида водорода. Частицы выделяли из раствора путем добавления этанола. Образующуюся белую суспензию отделяли от маточного раствора центрифугированием, промывали этанолом и диэтиловым эфиром и высушивали в вакууме. Концентрацию станната в растворе варьировали, благодаря чему получали частицы с различной морфологией, размером и химическим составом. Гели пероксосиликатов получали взаимодействием метасиликата натрия, тетраалкоксисиланов и тетрахлорсиланов с пероксидом водорода различной концентрации.

В качестве основных методов исследования использовали методы химического анализа (определение содержания олова, кремния, калия, активного кислорода, углерода, азота, водорода), потенциометрического титрования (рН-метр CyberScan 510, EUTECH Instruments, Сингапур), рентгенографии порошка (дифрактометр Bruker D8 Advance), термогравиметрии1 (Thermobalance, TG50 Mettler, Toledo), ДСК1 (дифференциальный сканирующий калориметр DSC 822 Mettler, Toledo), ИК- (ИК-Фурье-спектрометр Bruker EQUINOX 55) и раман-спектроскопии (раман-спектрометр с монохроматором SPEX и лазером Spectrophysics 165), РФЭС1 (рентгенофотоэлектронный спектрометр Kratos Axis Ultra, источник AlKα, 1486.7 eV), СЭМ1 (сканирующий электронный микроскоп высокого разрешения FEI Sirion c возможностью микроанализа методом рентгеновской энерго-дисперсионной спектроскопии (EDXS)) и ПЭМ1 (просвечивающий электронный микроскоп высокого разрешения FEI Techanai F20 G2), ядерного магнитного резонанса2. Спектры ЯМР 17О, 29Si и 119Sn записывали на спектрометре Bruker Avance-400 (9.4 T) с резонансными частотами 54.24, 79.4 и 149.1 МГц, соответственно. Химические сдвиги (ХС) по кислороду измеряли относительно воды, по кремнию – относительно Si(CH3)4, по олову – относительно Sn(CH3)4. Спектры ЯМР порошков измеряли с вращением образца под магическим углом (MAS ЯМР). Скорости вращения составляли 4 и 15 кГц для спектров MAS ЯМР 29Si и 119Sn, соответственно.

Обсуждение результатов.

1. Исследование водно-пероксидных растворов гексагидроксостанната калия.

Спектры ЯМР 119Sn 1М растворов гегсагидроксостанната калия K2Sn(OH)6 в воде и 1%, 18% и 70% пероксиде водорода представлены на рис.1. (кривые А – Г, соответственно). Единственный сигнал в спектре водного раствора гегсагидроксостанната калия (рис.1, кривая А) с ХС –590.5 м.д. отвечает гексагидроксостаннат-иону [Sn(OH)6]2–. Как было показано ранее [Приходченко П.В., Чураков А.В. и др. // Журн. неорг. химии, 2003, Т.48, №1, С.20.], при взаимодействии гидроксостанната с пероксидом водорода происходит последовательное замещение координированных с атомом олова(IV) гидроксогрупп гидропероксогруппами с образованием в качестве конечного продукта гексагидропероксостаннат-иона [Sn(OOH)6]2–, охарактеризованного, в том числе, и методом РСА. Данному аниону в спектре ЯМР 119Sn отвечает сигнал с ХС в области –660 м.д. (сигнал ж на кривых Г и Д, рис.1). Соответственно, промежуточными продуктами реакции замещения гидроксогрупп в координационной сфере олова(IV) являются смешанные гидроксо(гидропероксо)станнат-анионы, которые в спектрах ЯМР 119Sn проявлются в виде дополнительных сигналов в диапазоне ХС –590÷–660 м.д. (рис.1, кривые Б – Г, сигналы б – е). Соотношение интенсивностей сигналов ЯМР 119Sn, отвечающих различным гидроксо(гидропероксо)станнат-анионам, зависит только от концентраций олова(IV), пероксида вородода и воды в системе и не зависит от способа приготовления раствора, что позволяет говорить об обратимости реакций замещения гидроксолигандов пероксидом водорода и о быстром (по сравнению с временем измерения ЯМР-спектров) установлении равновесия. Если отнести сигнал е (рис.1, кривые Г и Д) к аниону [Sn(OH)(OOH)5]2–, то с учетом сделанных ранее отнесений для гомолигандных гексагидроксо- и гексагидропероксостаннат-анионов можно, используя цис-модель парной аддитивности, расчитать значения ХС для остальных смешанных гидроксо-гидропероксо форм олова(IV). Результаты такого расчета хорошо согласуются с экспериментальными данными.

Таким образом, при постепенном добавлении пероксида водорода к водному раствору гидроксостанната калия происходит последовательное замещение гидроксогрупп в координационной сфере атома олова(IV) по уравнению:

(I).

Это сопровождается появлением в спектре ЯМР 119Sn новых резонансных сигналов. Уже при концентрации 1% пероксида водорода в исследуемой системе регистрируются сигналы, отвечающие анионам [Sn(OH)5(OOH)]2- и [Sn(OH)4(OOH)2]2- (соответственно, сигналы б и в, кривая Б на рис.1).

При дальнейшем увеличении концетрации пероксида водорода в системе помимо острых резонансных сигналов моноядерных форм в спектре 119Sn появляется широкий резонасный сигнал, который, вероятно, следует отнести к полиядерным формам олова(IV). Обсуждаемый широкий сигнал в спектре регистрируется в диапазоне ХС –580÷–630 м.д. В этом же спектре помимо широкого сигнала полиядерных форм регистрируются относительно узкие сигналы (сигналы в – д, кривая В, рис.1), которые, по-видимому, относятся к анионам олова(IV) меньшей ядерности (и/или «периферийным» атомам в составе олигомера) с гетеролигандным (гидроксо/гидропероксо) координационным окружением.

Олигомеризация станнат-ионов в изучаемой системе может осуществляться в результате образования пероксо- (и/или гидропероксо-) мостиковых структур по уравнению:

(II).

Суммируя уравнения I и II, получаем:

(III).

В таком случае, в области низких концентраций пероксида водорода в изучаемой системе добавление в раствор пероксида водорода должно приводить к смещению равновесия в сторону образования пероксоолигомеров. Значительное повышение концентрации пероксида будет способоствовать образованию моноядерных гидропероксостаннат-анионов по уравнению:

(IV).

Однако более вероятно, что олигомеризация станната обусловлена понижением рН при добавлении в систему пероксида водорода и осуществляется за счет образования гидроксомостиковых структур олова(IV) по уравнению:

(V).

Такой процесс описан ранее для водных растворов гидроксостанната, не содержащих пероксид водорода, и проявляется в спектре ЯМР 119Sn в виде широкого резонансоного сигнала в диапазоне ХС –580÷–630 м.д. Параметры широкого резонансного сигнала (положение и форма линии) в спектре ЯМР 119Sn водно-пероксидного раствора (рис.1, кривая В) близки к таковым для сигнала спектра ЯМР 119Sn не содержащего пероксид водорода раствора гидроксомостиковых олигомеров олова(IV) (рис.1, кривая Е). Действительно, при увеличении концентрации пероксида водорода с 0 до 20% в водно-пероксидных растворах гидроксостанната с концентрацией по олову 1М происходит постепенное снижение рН с исходного значения 12.6 до значения 8.4. При дальнешем возрастании концетрации пероксида водорода в данной системе значение рН продолжает снижаться, однако выпадения осадка гидроокиси олова не наблюдается. Напротив, как следует из данных ЯМР 119Sn, концентрация олигомерных форм олова(IV) уменьшается. Очевидно, это связано с тем, что с увеличением содержания пероксида водорода происходит последовательное замещение гидроксогрупп, координированных с атомом олова(IV), гидропероксогруппами с образованием моноядерных гидропероксостаннат-анионов.

2. Состав, морфология и стабильность наночастиц пероксостанната калия.

Синтезированные образцы пероксостанната калия состоят из сферических частиц (рис.2), размер и состав которых изменяются в зависимости от концентрации олова(IV) в исходном растворе (табл.1). Среднечисленный размер частиц варьируется от 10 до 80 нм при изменении концентрации олова в реакционном растворе с 335 до 8.4 мМ и при постоянной концентрации пероксида водорода (18.0%). Кажущееся противоречие между увеличением концентрации станната в исходном растворе и соответствующим снижением содержания олова в продукте (табл.1), по-видимому, объясняется высокой основностью K2Sn(OH)6. Увеличение концентрации олова(IV) в реакционном растворе повышает pH, что приводит к росту ξ-потенциала и заряда на поверхности частиц. Таким образом, при высокой концентрации исходного станната происходит электростатическая стабилизация наночастиц малого размера.

С другой стороны, в случае полимеризации олова(IV) через гидроксомостики рост значения рН приводит к смещению равновесия в сторону образования станнат-анионов меньшей ядерности (в соответствии с уравнением V) и, вследствие этого, уменьшению содержания олова в пероксостаннате (табл.1), при этом количество концевых групп в продукте должно возрастать.

В выделенных соединениях содержание пероксогрупп варьировалось от 17.8 % до 27.6 % при возрастании концентрации гидроксостанната от 8.4 до 335мМ, соответственно (табл.1). Отмеченная зависимость состава частиц от концентрации исходного станната свидетельствует о том, что вариант гидроксомостиковой полимеризации при формировании наночастиц пероксостанната более вероятен, и пероксид в составе частиц находится преимущественно в виде концевых гидропероксогрупп, координированных с атомом олова(IV).

Морфологию наночастиц пероксостанната можно также регулировать путем добавления растворимых солей металлов к суспензии наночастиц в органических растворителях. Так при добавлении раствора ацетата магния к суспензии наночастиц пероксостанната со среднечисленным размером 40 нм образуются значительно более крупные частицы с диаметром в диапазоне 0.5÷2 мкм (рис.3). Вероятно, катионы магния снижают ξ-потенциал на поверхности частиц, что приводит к их агломерации.

Частицы пероксостанната калия относительно устойчивы (при хранении в течение месяца в закрытом бюксе при комнатной температуре содержание активного кислорода не изменяется). Разложение пероксидсодержащих наночастиц с выделением кислорода наблюдается лишь при нагревании выше 60°C. Частицы образуют устойчивые суспензии в безводных органических растворителях, но в воде растворяются, высвобождая пероксид водорода. После двукратного последовательного растворения в воде и осаждения этанолом выделяется ксерогель олигомерного станната, который содержит лишь остаточное количество пероксогрупп (менее 1%). Вероятно, в процессе взаимодействия    пероксостанната    с   водой

Таблица 1.

Химический состав и размер частиц пероксостанната, полученных из растворов гексагидроксостанната калия различной концентрации.

| Концентрация исходного раствора C(Sn), мМ | Результаты хим. анализа | Формула | Размер частиц, нм (рис.1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ω(OО),% | ω(Sn), % | ω(K), % |  |  |
| 335.6 | 27.6 | 40.1 | 19.2 | K1.45Sn(OO)2.55O2.175H4.0 | 10 (а) |
| 83.9 | 25.6 | 42.9 | 17.7 | K1.25Sn(OO)2.21O2.165H3.5 | 15 |
| 33.5 | 21.0 | 47.6 | 14.3 | K0.91Sn(OO)1,64O1.475H1.32 | 70 (б) |
| 8.4 | 17.8 | 50.5 | 13.0 | K0.78Sn(OO)1.31O2.56H2.96 | 40 (в) |

происходит обратное замещение координированных гидропероксогрупп с образованием свободного пероксида, а гидроксомостиковая структура полимера сохраняется.

По данным порошковой рентгенографии частицы пероксостанната рентгеноаморфны. После термообработки образца пероксостанната калия при 900°C в течение 2 часов дифрактограмма содержит рефлексы, отвечающие фазам диоксида олова и орторомбическому K2Sn3O7, а также остается ряд неиндицируемых линий, вероятно, отвечающих неизвестной фазе. Дифрактограмма образца, полученного разложением частиц пероксостанната аммония, содержит рефлексы только одной фазы – диоксида олова.

3. Спектральные исследования наночастиц пероксостанната

ИК-спектры частиц пероксостанната содержат широкую полосу в области 3100 – 3500 см–1 с максимумами при 3400 и 3200 см–1. Полоса в области 3400 см–1 отвечает симметричным и антисимметричным O–H колебаниям гидроксогруппы. Максимум поглощения при 3200 см–1 исчезает после разложения пероксостанната и может быть отнесен к колебаниям связи O–H в свободных или связанных гидропероксогруппах. Действительно, эта полоса интенсивна в спектрах K2Sn(OOH)6 и в спектрах свободного и связанного пероксида водорода. Полоса поглощения при 2790 см–1   отвечает   симметричным  и  антисимметричным   валентным   колебаниям

ν(O–O–H) и также наблюдается в спектрах гексагидропероксостанната калия, что подтверждает координацию гидропероксогрупп атомами олова в исследуемом соединении. Колебание в области 1640 см–1 относится к деформационным колебаниям δ(H–O–H) воды, адсорбированной на поверхности или образующейся после разложения пероксостанната. Слабая полоса 1430 см–1 отвечает деформационным   колебаниям   δ(O–O–H).  Вероятно,  широкую   полосу  в   области

1000 см–1 следует отнести к деформационным колебаниям δ(Sn–O–H).

Полоса при 865 см–1 и соответствующая ей линия в раман-спектрах относятся к валентным колебаниям пероксогруппы (рис.4). Следует отметить, что указанные полоса в ИК- и линия в раман-спектрах (865 см–1) смещены по сравнению с сольватированным и свободным пероксидом водорода (880 см–1), кроме того, наблюдается их значительное уширение по сравнению с таковыми в соответствующих спектрах кристаллического гексагидропероксостанната калия. Это может быть объяснено полимерным строением наночастиц пероксостанната и низкой симметрией координационного полиэдра атома олова(IV). Возможно также, что часть координированных пероксогрупп в результате формирования наночастиц образует пероксо- или гидропероксомостики в структуре пероксостанната.

Диапазон 450 – 770 см–1 в ИК-спектрах частиц пероксостанната не чувствителен к присутствию пероксогрупп, идентичен таковому для гидроксоолигомеров олова(IV) и содержит широкую интенсивную полосу с максимумом поглощения 550 см–1и плечами 625 и 690 см–1. Поглощение в данной области отвечает различным видам колебаний связи Sn–O, при этом частота 625 см–1 характерна для валентных колебаний υ(Sn–O–Sn) в фрагментах Sn–O–Sn и Sn–OН–Sn. Таким образом, колебательные спектры подтверждают предположение о преимущественно гидроксомостиковой структуре олигомерных цепей и о координации гидропероксогрупп атомами олова(IV) в структуре наночастиц пероксостанната.

Результаты исследования наночастиц пероксостанната калия методом рентгенофотоэлектронной спектроскопии сопоставляли с аналогичными спектрами для соединений сравнения, в качестве которых выбраны SnO2, K2Sn(OH)6, K2Sn(OOH)6 и Na2CO3·1.5H2O2 (рис.5).

Все образцы были исследованы как в стандартном режиме измерения спектров РФЭС, так и после сечения поверхности образцов аргоном. В ходе данного эксперимента возможно частичное разложение гидроксо- и пероксосоединений, что проявлялось в полученных рентгенофотоэлектронных спектрах. Тем не менее, впервые зарегистрированы воспроизводимые результаты рентгенофотоэлектронного исследования, в частности, значения энергии связи О 1s уровня для гидроксо- и гидропероксогрупп, координированных с атомами непереходного элемента (в K2Sn(OH)6 и K2Sn(OOH)6 соответственно), а также сольватированного пероксида водорода (в Na2CO3·1.5H2O2). Полученные спектральные данные сопоставлены с таковыми для наночастиц пероксостанната (табл.2).

Значение энергии связи (533.8 эВ) компоненты О 1s уровня, отнесенной к пероксогруппам в олигомерном пероксостаннате, близко к таковому для гексагидропероксостанната калия (533.6 эВ) и значительно меньше значения энергии связи О 1s уровня для сольватированного пероксида водорода в пероксокарбонате натрия (535.8 эВ), что позволяет сделать вывод о координации пероксогрупп с атомами олова(IV) в наночастицах пероксостанната.

Таблица 2.

Значения энергии связи O 1s уровня для наночастиц пероксостанната и содединений сравнения по данным РФЭС.

| Соединение | Энергия связи, эВ | Отнесение |
| --- | --- | --- |
| K2Sn(OH)6 | 531.2 | Sn–O–H |
| K2Sn(OOH)6 | 530.0 531.6 533.6 | SnO– * SnOH * SnOOH |
| Na2CO3·1.5H2O2 | 531.1 532.6 535.8 | CO32–* CO32– H2O2 |
| Наночастицы пероксостанната (ω(ОО) = 17.8%.) | 530.2 531.4 533.8 | SnO– * SnOH SnOOH (SnOOSn) |

*Продукты разложения исследуемых образцов.

Результаты исследования наночастиц пероксостанната калия методом MAS ЯМР 119Sn представлены на рис.6. Широкий резонансный сигнал в спектре MAS ЯМР 119Sn частиц пероксостанната (рис.6, кривая Б) имеет воспроизводимую для разных синтезов несимметричную форму и может быть разложен на два сигнала – широкий и относительно  узкий,  с  ХС  максимумов

–603 и –608 м.д., соответственно. Соотношение интегральных интенсивностей   двух  компонент  с   ХС

–603 и –608 м.д. широкого резонансного сигнала частиц пероксостанната составляет 1/0.31. Как и в случае исследования водно-пероксидных растворов станнатов, резонансное поглощение частиц пероксостанната в спектрах MAS ЯМР 119Sn находится в области сильного поля по сравнению с таковым для исходного гексагидроксостанната калия K2Sn(OH)6 (ХС –576 м.д., рис.6, кривая А) и в области слабого поля по сравнению с сигналом с ХС –689 м.д., отвечающим гексагидропероксостаннату калия K2Sn(OOH)6 (рис.6, кривая В). Малоинтенсивный сигнал с ХС –658 м.д. в спектре гексагидропероксостанната калия (рис.6, кривая В), вероятно, относится к аниону [Sn(OOH)5ОН]2–, который образуется вследствие разложения исходного образца в процессе измерения спектра.

Параметры сигнала в спектре MAS ЯМР 119Sn частиц пероксостанната близки к таковым для спектра ЯМР 119Sn исходного раствора, что подтверждает олигомеризацию олова(IV) и отсутствие быстрого обмена с мономерными станнат-анионами в растворе. Спектральные параметры широкой компоненты сигнала с ХС   –603 м.д. в спектре наночастиц близки к таковым для резонансного сигнала в спектре MAS ЯМР 119Sn гидроксоолигомеров олова (рис.6, кривая Г). Вследствие чего она может быть отнесена к «центральным» атомам олова(IV) олигомерного пероксостанната, которые преимущественно координируют мостиковые гидроксогруппы. Тогда узкую компоненту сигнала с ХС –608 м.д. можно отнести к «периферийным» атомам олова(IV), координирующим концевые гидропероксогруппы.

4. Исследование взаимодействия тетрахлорида олова и пероксида водорода.

Методом ЯМР 119Sn исследована система тетрахлорид олова – метанол – пероксид водорода. Установлено, что при добавлении безводного пероксида водорода к раствору SnCl4 в метаноле (MeOH) замещения лигандов в исходном комплексе SnCl4(MeOH)2 не происходит, и спектр ЯМР 119Sn с единственным интенсивным сигналом с ХС –599 м.д. остается неизменным. Из 0.5М раствора SnCl4 в 98.5% пероксиде водорода при выдерживании раствора в течение полугода в вакуум-эксикаторе над P2O5 выделены крупные кристаллы пентагидрата хлорида олова SnCl4(H2O)2·3H2O, что подтверждает отсутствие координации пероксида водорода с атомами олова(IV) в кислой среде в присутствии воды. Действительно, только в спектре ЯМР 119Sn не содержащего воду раствора тетрахлорида олова в 100% пероксиде водорода регистрируется сигнал с ХС –587 м.д., который может быть отнесен к пероксидному комплексу олова SnCl4(H2O2)2.

5. Исследование реакции метасиликата натрия с пероксидом водорода.

Спектры ЯМР 29Si растворов системы Na2SiO3 – H2O – H2O2 представлены на рис.7.

При добавлении пероксида водорода к водному раствору метасиликата натрия (спектр ЯМР 29Si представлен на рис.7, кривая А) в спектрах ЯМР 29Si наблюдается уменьшение сигнала мономерного силикат-иона (сигнал Q0) и увеличение сигналов полиядерных форм кремния (сигналы Q2, Q3 и Q4, рис.7, кривые Б – Г). Добавление определенного избытка пероксида водорода к водному растовору силиката натрия приводит к геляции всего объема раствора. Как и в случае водно-пероксидных растворов гидроксостанната, полимеризация силиката в изучаемой системе может быть обусловлена координацией пероксогрупп с атомами кремния и образованием пероксомостиковых структур, а также снижением рН за счет кислотных свойств пероксида водорода. По мере увеличения концентрации пероксида в спектрах       ЯМР  29Si   растворов   системы          Na2SiO3 – H2O – H2O2 наблюдается уширение резонансных сигналов и незначительное смещение их максимумов в сторону сильного поля. Это может быть обусловлено как координацией пероксогрупп с атомами кремния, так и увеличением размера частиц, а также изменением состава растворителя. Таким образом, полученные методом ЯМР 29Si спектральные данные не позволяют подтвердить или исключить возможную координацию пероксогрупп.

Система Na2SiO3 – H2O – H2O2 является равновесной и условиями образования геля пероксосиликата является высокая концентрация силиката натрия (0.4 М и выше) и пероксида водорода в системе. Чем ниже концентрация силиката натрия в системе, тем бóльшая концентрация пероксида необходима для достижения полной геляции объема раствора (для геляции 1М и 0.5М растворов силиката необходимы 8М и 15М концентрация пероксида водорода, соответственно). В результате промывания образующегося геля этанолом и диэтиловым эфиром и высушивания в вакуум-эксикаторе образуется ксерогель пероксосиликата, состав которого зависит от условий геляции и выделения (концентрация компонентов исходной системы, интенсивность промывания, время сушки). Так, содержание пероксида в зависимости от интенсивности промывания может меняться в дипазоне 8÷50 %.Из 1М водного раствора силиката последовательным промыванием (5 раз этанолом и 2 раза эфиром) и высушиванием образовавшегося геля в вакууме был получен ксерогель с содержанием пероксида 25%. Молярное соотношение Na/Si в полученном соединении по данным EDXS микроанализа составляет 1/1, что подтверждает значительное снижение рН в системе при добавлении пероксида водорода. Данный образец устойчив при хранении в закрытом бюксе при комнатной температуре, разлагается с выделением кислорода только при нагревании выше 60°С. Полученный ксерогель пероксосиликата был исследован методами MAS ЯМР 29Si и колебательной спектроскопии.

Спектр MAS ЯМР 29Si метасиликата натрия (рис.8, кривая Б) содержит узкий интенсивный сигнал с ХС –55.2 м.д., отвечающий мономерному силикат-аниону в кристаллической структуре Na2SiO3·9H2O. Сигналы меньшей интенсивности в более сильном поле, вероятно, следует отнести к продуктам гидролиза, образовавшимся в условиях MAS ЯМР эксперимента. В аналогичном спектре ксерогеля пероксосиликата (рис.8, кривая А) регистрируется широкий резонансный сигнал с максимумом при ХС   –95 м.д., который может быть разложен на четыре компоненты Q1, Q2, Q3 и Q4, среди которых наиболее интенсивной является компонента Q3. Таким образом, пероксосиликат является продуктом полимеризации исходного метасиликата натрия, однако содержит концевые группы.

ИК-спектры ксерогеля пероксосиликата содержат полосы, отвечающие различным колебаниям силиката, в том числе колебаниям мостиковых групп Si–O–Si (интенсивные полосы в диапазоне      800÷1200 см-1), что позволяет говорить об оксомостиковой структуре полимера. Исходя из положения полос, отвечающих колебаниям гидропероксогруппы, не удается подтвердить их координацию с атомами кремния в пероксосиликате.

В раман-спектре пероксосиликата (рис.9) в диапазоне 800÷900 см-1, в котором проявляются колебания ν(О–О), наблюдается очень интенсивная линия с частотой 880 см–1, отвечающая валентным колебаниям пероксогруппы сольватированного пероксида водорода, и две малоинтенсивных, но хорошо воспроизводимых линии с частотами 844 и 857 см–1. Столь значительное смещение частот колебаний ν(О-О) по сравнению со свободным пероксидом водорода может быть обусловлено координацией пероксогрупп с атомами кремния. Однако, основное количество пероксида в ксерогеле пероксосиликата, по-видимому, следует отнести к сольватированному пероксиду водорода, образующему водородные связи с полимерным силикатом.

6. Реакции тетрахлор- и тетраэтоксисилана с пероксидом водорода.

В ходе реакции тетрахлорсилана с пероксидом водорода концентрации >50% наблюдается выделение хлора и геляция реакционного раствора. Бесцветные ксерогели, полученные в результате промывания геля этанолом и эфиром и высушиванием в вакуум-эксикаторе, содержат активный кислород, количество которого в продукте зависит от концентрации исходного пероксида водорода, соотношения реагентов и условий выделения (интенсивности промывания и времени сушки). Так, для реакции с 99.7% пероксидом водорода при повышении молярного соотношения реагентов H2О2 / SiCl4 c 4 до 35 содержание пероксогрупп в продуктах меняется с 8.6 до 70.0% при двукратном промывании этанолом и эфиром и высушивании в вакууме в течение 20 минут. В результате взаимодействия SiCl4 и 50% пероксида водорода при аналогичных условиях получен ксерогель, который содержит лишь 3% пероксида. Длительное выдерживание продуктов реакции в вакууме приводит к постепенному снижению содержания активного кислорода.

Полученый порошок с рекордным содержанием пероксида (70%) по данным химического анализа не содержит хлор, а содержание кремния в нем составляет 10.7%. Это значит, что образующаяся в результате восстановления пероксида водорода вода входит в состав продукта либо в виде гидрата, либо в качестве оксомостиков и концевых гидроксогрупп, причем ее количества достаточно, чтобы представить строение полученного ксерогеля в виде пероксисольвата кремниевой кислоты SiO2·nH2O·mH2O2. Однако возможно образование пероксомостикового кремниевого полимера, т.е. пероксида кремния, состав которого можно условно записать в виде SiO4·nH2O·mH2O2.

Результаты исследования данного соединения методами колебательной спектроскопии однозначно показывают, что пероксид входит в состав исследуемого ксерогеля в виде сольватированных молекул пероксида водорода. ИК-спектр данного образца в диапазоне 400÷1200 см–1 практически идентичен таковому для силикагеля и содержит полосы с частотами 467, 800 и 1080 см–1, отвечающие различным колебаниям группы Si–O–Si, а также полосу колебаний ((Si-OH) с максимумом при 958 см–1. В раман-спектре регистрируется интенсивная линия 880 см–1, характерная для валентных колебаний пероксогруппы в свободном или сольватированном пероксиде водорода. Следовательно, образующийся в реакции тетрахлорида кремния c пероксидом водорода гель является пероксисольватом кремниевой кислоты.

Спектры MAS ЯМР 29Si того же образца ксерогеля содержат полосы Q2, Q3 и Q4 с соотношением интенсивностей 1:4:5, соответственно (рис.10). Если предполагать, что вероятное частичное разложение образца в процессе измерения спектра ЯМР не приводит к дальнейшей конденсации и не изменяет степень полимеризации атомов кремния, то исследуемому пероксисольвату кремниевой кислоты можно приписать формулу SiO1.7(OH)0.6·5.74H2O2. По-видимому, вся вода, образующаяся в результате восстановления пероксида водорода, реагирует с тетрахлоридом кремния с образованием перксидсодержащего силикагеля и концевых гидроксогрупп в полимерной структуре силоксана, а пероксид входит в состав продукта в виде сольватных молекул H2O2.

Реакцию тетраэтоксисилана с пероксидом водорода проводили в растворе этанола в присустствии различных катализаторов: аммиака, трихлоруксусной кислоты, фтористого водорода. Характер взаимодействия тетраэтоксисилана с пероксидом водорода зависит от концентрации пероксида водорода, а также от катализатора, вводимого в реакционную систему. В случае присуствия воды в реакционной системе происходит геляция реакционного раствора, и выделенные путем промывания и сушки ксерогели содержат значительное количество пероксида (до 50%). По данным ИК-спектроскопии исследуемые соединения, как и продукты реакции пероксида водорода с тетрахлорсиланом, содержат сольватированные молекулы пероксида водорода, а полимеризация кремия осуществляется через оксомостики.

Геляция не содержащих воду растворов системы тетраэтоксисилан – пероксид водорода (100%) – абсолютированный этанол в случае использования кислотных катализаторов не наблюдается даже для такого сильного катализатора полимеризации силанов, как фтористый водород. Однако, при добавлении в указанную систему безводного раствора аммиака в чистом пероксиде водорода в течение нескольких минут гелируется весь реакционный объем. Отсуствие воды и разложения пероксида в реакционной системе контролировали элементным анализом исходных реагентов и продуктов реакции на содержание кремния, углерода, азота и пероксогрупп. Полимеризация исходного силана в реакции с пероксидом водорода в безводной среде, по-видимому, свидетельствует об образовании пероксомостиковых структур.

ВЫВОДЫ

1. Установлено, что замещение координированных с атомом олова(IV) гидроксогрупп гидропероксогруппами при добавлении пероксида водорода к водному раствору гексагидроксостанната сопровождается олигомеризацией станнат-ионов. Предположено, что обнаруженная олигомеризация обусловлена снижением рН при добавлении пероксида водорода в реакционную систему и осуществляется преимущественно через гидроксомостики. При увеличении концентрации пероксида водорода в водно-пероксидном растворе гидроксостанната выше 30% равновесие смещается в сторону образования моноядерных форм гидропероксостанната.

2. Обнаружено, что осаждение олигомерного пероксостанната приводит к образованию устойчивых пероксидсодержащих наночастиц. Морфологию и состав наночастиц пероксостанната, в том числе содержание активного кислорода, можно регулировать, изменяя концентрацию пероксида водорода и гидроксостанната в исходном растворе, а также путем добавления ацетата магния или других солей к суспензии наночастиц в этаноле.

3. Наночастицы пероксостанната охарактеризованы методами электронной микроскопии (СЭМ, ПЭM), РФЭС, MAS ЯМР 119Sn, колебательной спектроскопии, рентгенографии порошка, термогравиметрии. Показано, что пероксид в составе наночастиц пероксостанната находится преимущественно в виде концевых гидропероксогрупп, координированных с атомом олова(IV), а полимерная структура образована гидроксомостиковыми олигомерами.

4. Методом ЯМР 29Si и 17О исследована система Na2SiO3 – H2O – H2O2. Установлены концентрационные условия образования геля пероксосиликата натрия. На основании результатов спектральных исследований растворов и выделенных твердых фаз предположено, что полимеризация силикат-ионов в указной системе, как и в случае соединений олова(IV), обусловлена понижением рН за счет кислотных свойств пероксида водорода и осуществляется через связывание атомов кремния оксомостиками. Пероксид в ксерогеле пероксосиликата находится преимущественно в виде сольватированного пероксида водорода, образующего водородные связи с силикат-ионами, однако незначительная часть пероксогрупп, возможно, координирована с атомами кремния.

5. Исследовано взаимодействие тетрахлорсилана и тетраэтоксисилана с концентрированным пероксидом водорода. Найдены условия синтеза соединений кремния с высоким содержанием пероксида (до 70%). Обнаружено, что при взаимодействии тетраэтоксисилана с пероксидом водорода в присутствии аммиака в безводной среде происходит полимеризация и образование пероксогелей, что в отсутствие воды в реакционной системе может объясняться формированием пероксомостиковых структур.

6. На основании результатов изучения реакций пероксида водорода с тетрахлоридом олова, тетрахлоридом кремния и тетраэтоксисиланом установлено, что пероксид водорода в отсутствие оснований не образует прочных связей с атомами кремния и олова(IV) в водных и спиртовых системах.

Основное содержание работы изложено в следующих публикациях:

1. S. Sladkevich, V. Gutkin, O. Lev, E.A. Legurova (E.A. Mel’nik), D.F. Khabibulin, M.A. Fedotov, V.Uvarov, T.A. Tripol'skaya, P.V. Prikhodchenko. Hydrogen peroxide induced formation of peroxystannate nanoparticles. // J. Sol-Gel Sci. Technol. 2009. V.50. №2. P.229 – 240.

2. Е.А. Легурова (Е.А. Мельник), С. Сладкевич, О. Лев, М.А. Федотов, Д.Ф. Хабибулин, Т.А. Трипольская, П.В. Приходченко. Наночастицы пероксостанната калия. // Журн. Неорган. Химии. 2009. Т.54. №6. С.889 – 893.

3. Жубриков А.В., Легурова Е.А. (Мельник Е.А.), Гуткин В., Уваров В., Хитров Н.В., Lev O., Трипольская Т.А., Приходченко П.В. Исследование перкарбоната натрия, гранулированного силикатом натрия, методом рентгенофотоэлектронной спектроскопии. Журн. Неорган. Химии. 2009. Т.54. №9. С.1526 – 1529.

4. Legurova E.A. (Mel’nik E.A.), Prikhodchenko P.V., Sladkevich S., Fedotov M.A, Tripol`skaya T.A, Lev O. «Nanoparticles of peroxobridged tin(IV) peroxocomplexes». Тезисы докалдов XXIII Международной Чугаевской конференции по координационной химии. Одесса. 4 − 7 сентября 2007. С. 493.

5. Трипольская Т.А., Приходченко П.В., Похабова И.В., Пилипенко Г.П., Легурова Е.А.(Мельник Е.А.). «Пероксид водорода в супрамолекулярных структурах». Тезисы докладов ХVIII Менделеевского съезда по общей и прикладной химии.. Москва. 23 − 28 сентября 2007. Т.1. С.462.

6. Приходченко П.В., Легурова Е.А. (Мельник Е.А.), Сладкевич С., Хабибулин Д.Ф., Гуткин В., Федотов М.А., Лев О., Трипольская Т.А. «Наночастицы олигомерных гидроксокомплексов олова с мостиковыми пероксогруппами». Тезисы докладов  ХVIII Менделеевского съезда по общей и прикладной химии. Москва. 23−28 сентября. 2007. Т.2. С.989.

7. Vitaly Gutkin, Inna Popov, Vladimir Uvarov, Sergey Sladkevich, Elena Legurova (Elena Mel’nik) , Petr Prikhodchenko and Ovadia Lev. «The Complex Study of Peroxostannate Nanoparticles Decomposition», Electron Microscopy and Multiscale Materials Modelling. Moscow. September 3 − 7 2007. P.39.

8. Легурова Е.А. (Мельник Е.А.), Приходченко П.В., Федотов М.А., Жубриков А.В., Хабибулин Д.Ф., Трипольская Т.А. Полимеризация соединений кремния в реакциях с пероксидом водорода. Тезисы докладов XVII Украинской конференции по неорганической химии. Львов. 15 – 19 сентября 2008. С. 95.

9. Легурова Е.А. (Мельник Е.А.), Приходченко П.В., Федотов М.А., Хабибулин Д.Ф., Трипольская Т.А., Новоторцев В.М. Пероксополимеризация соединений кремния в реакциях с пероксидом водорода. Тезисы докладов XXIV Международной Чугаевской конференции по координационной химии. Санкт-Петербург. 15 – 19 сентября 2009. С. 310.

10. Приходченко П.В., Легурова Е.А. (Мельник Е.А.), Чураков А.В., Трипольская Т.А., Лев О., Новоторцев В.М. Образование пероксомостиковых полиядерных форм в вводно-пероксидных системах соединений непереходных элементов. Тезисы докладов VI Всероссийской конференции по химии полиядерных соединений и кластеров. Казань. 13 – 18 сентября 2009. С. 58.

# Footnotes

Измерения проводили в Еврейском университете в Иерусалиме, г. Иерусалим, Израиль

2 Измерения проводили в Институте катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, г. Новосибирск

# Text boxes

Рис.2. Изображения СЭМ наночастиц пероксостанната калия, полученных из растворов с концентрацией по олову 335.6 мМ (а), 33.5 мМ (б) и 8.4 мМ (в).

Рис.5. Спектры РФЭС O 1s уровня K2Sn(OH)6 (А), K2Sn(OOH)6 (Б), наночастиц пероксостанната калия (ω(ОО) = 17.8%) (В) и Na2CO3·1.5H2O2 (Г) до (а) и после (б) Ar-сечения поверхности.

Рис.6. MAS ЯМР 119Sn спектры K2Sn(OH)6 (А), частиц пероксостанната (Б), K2Sn(OOH)6 (В) и гидроксоолигомеров олова(IV) (Г).

Рис.4. ИК (А, Б) и раман-спектры (В, Г), К2Sn(OOH)6 (А, Г) и  наночастиц пероксостанната калия (Б, В), отвечающие колебаниям O-O.

Рис. 3. Частицы пероксостан-ната калия после обработки раствором ацетата магния в этаноле.

Рис.10. Спектры MAS ЯМР 29Si ксерогеля, полученного взаимодействием SiCl4 и 99.7% Н2О2.

Рис.1. Спектры ЯМР 119Sn 1М растворов K2Sn(OH)6 в H2O и 1%, 18% и 70% H2O2 (кривые А – Г, соответственно), 1М раствора K2Sn(OОH)6 в 96% H2O2 (кривая Д) и олигомерного гидроксостанната в H2O (кривая Е).

Рис.9. 	Раман-спектр ксерогеля пероксосиликата.

Рис.8. Спектры MAS ЯМР 29Si ксерогеля пероксосиликата (A) и Na2SiO3·9H2O (Б).

Рис.7. Спектры ЯМР 29Si растворов системы Na2SiO3 – H2O – H2O2 с концентрацией силиката 1М и различной концентрацей Н2О2: 0М (А), 0.5М (Б), 2М (В) и 6М (Г).

[(HOO)5Sn-OO-Sn(OOH)5]4–  + H2O2

2[Sn(OOH)6]2–

[(HO)5Sn-OO-Sn(OH)5]4–  + H2O

[Sn(OH)5(OOH)]2–+ [Sn(OH)6]2–

[(HO)5Sn-OO-Sn(OH)5]4–  + 2H2O

2[Sn(OH)6]2–  + H2O2

[Sn(OH)6]2–  + H2O2

[Sn(OH)5(OOH)]2–  + H2O

[(HO)5Sn-(OH)-Sn(OH)5]3–  + ОН–

2[Sn(OH)6]2–