ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ:
механизмы, определяющие функционирование и эксплуатационную стойкость

А.М. Емельяненко1*, К.А. Емельяненко1, Е.Б. Модин2,Л.Б. Бойнович1

1Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, д.31, корп. 4

2Центр коллективного пользования«NanoGUNE», Доностиа-СанСебастьян, Испания

*E-mail: ame@phyche.ac.ru

Экономики многих стран, особенно расположенных в северных широтах, несут огромные экономические потери, связанные с атмосферным обледенением судов и самолетов, транспорта и дорог, метеорологических приборов и антенн, линий электропередач и трубопроводов. Методы, обычно используемые для противообледенительной обработки конструкций, потребляют значительное количество энергии и/или реагентов и не всегда эффективны и безопасны для окружающей среды. Подавление или уменьшение обледенения с помощью пассивной защиты, основанной на применении противообледенительных покрытий, является «горячей темой» в материаловедении. Здесь, в качестве противообледенительных, в самом широком смысле, мы рассматриваем поверхности, которые благодаря своим физико-химическим свойствам способствуют уменьшению накопления льда и снега на материалах, регулярно подвергающихся воздействию атмосферных осадков и других внешних факторов. Супергидрофобные покрытия на поверхностях защищенных материалов во многих случаях обеспечивают значительный противообледенительный эффект, связанный с низкой адгезией льда/снега, водоотталкивающими свойствами и повышенной устойчивостью переохлажденного состояния водных капель.В то же время, для успешного практического примененияразрабатываемых антиобледенительных покрытийнеобходимо обеспечить сохранение функциональных свойств в условиях различных эксплуатационных воздействий, связанных как с природными, так и техногенными факторами.

Ключевые причины, препятствующие широкому практическому применению супергидрофобных покрытий, включают быстрое снижение противообледенительных свойств, связанное со слабой механической стойкостью мультимодальной шероховатости и высокой чувствительностью к износу, а также с хрупкостью текстуры поверхности, удалением слоя с низкой поверхностной энергией водными осадками, низкой химической стойкостью текстуры к коррозионным повреждениям. Кроме того, льдофобность может быть неэффективной при определенных условиях окружающей среды, например, при усиленном испарении капель воды на поверхности или интенсивной конденсации паров при резком снижении температуры.

В литературе описано множество супергидрофобных покрытий, демонстрирующих противообледенительные свойства в лабораторных экспериментах или при кратковременной экспозиции в открытых атмосферных условиях. Однако, насколько нам известно, отсутствуют публикации, сообщающие о результатах длительных наружных испытаниях антиобледенительных свойств разработанных покрытий в естественных условиях окружающей среды. В то же время, поведение покрытий в условиях комплексного воздействия нескольких повреждающих факторов может существенно отличаться от предсказанного по результатам экспериментов, в которых каждый повреждающий фактор действует отдельно. В данном докладе, на примере разработанного нами покрытия для алюминиевых сплавов [1], мы покажем принципиальную возможность создания супергидрофобныхпротивообледенительных покрытий, стойких к разрушению внешними атмосферными воздействиями в течение нескольких суровых зимних сезонов. Будут обсуждены ключевые аспекты, определяющие антиобледенительные свойства разработанных покрытий в контексте соответствующих механизмов льдофобности. Чтобы получить это покрытие, мы применили стратегию, разработанную в наших недавних исследованиях и основанную на подстраиваемой высокоинтенсивной импульсной лазерной обработке материала. Наши результаты свидетельствуют о том, что лазерная химическая модификация и нанотекстурирование в сочетании с хемосорбцией компонента с низкой поверхностной энергией позволяют преодолеть основные недостатки льдофобных покрытий, отмеченные ранее в литературе.

Разработанная технология является универсальной, хорошо воспроизводимой и в то же время достаточно дешевой для использования во многих областях промышленности. Эксперименты с другими металлическими материалами [2,3] показали универсальную применимость предложенной стратегии для конструирования материалов с прорывными функциональными свойствами.

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований Президиума Российской академии наук «Арктика – научные основы новых технологий освоения, сохранения и развития».

Список литературы

1.	L.B. Boinovich, A.M. Emelyanenko, K.A. Emelyanenko, E.B. Modin. Modus operandi of protective and anti-icing mechanisms underlying the design of longstanding outdoor icephobic coatings // ACS Nano. 2019. V. 13. P. 4335–4346.

2.	L.B. Boinovich, K.A. Emelyanenko, A.G. Domantovsky, E.V. Chulkova, A.A. Shiryaev, A.M. Emelyanenko. Pulsed laser induced triple layer copper oxide structure for durable polyfunctionality of superhydrophobic coatings // Adv. Mater. Interfaces. 2018. V. 5. Article ID 1801099.

3.	L.B. Boinovich, K.A. Emelyanenko, A.G. Domantovsky, A.M. Emelyanenko. Laser tailoring the surface chemistry and morphology for wear, scale and corrosion resistant superhydrophobic coatings // Langmuir. 2018.V. 34. P. 7059−7066.